Приложение 2

к техническому заданию

Характеристика используемых товаров

| № п./п | Наименование товара | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Песок | Песок природный (для строительных работ) с характеристиками: класс песка по крупности – средний, модуль крупности песка: Мк, в диапазоне включительно, не менее 2,0, и не более 2,5; полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63: в диапазоне включительно, не менее 30% и не более 45%. Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм: не более 0,5%. Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 2%. |

*Нестандартные показатели не используются