Приложение №2

к техническому заданию

Характеристика используемых товаров

| № п.п | Наименование товара | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Окно ПВХ 900х1200 | Окно ПВХ с характеристиками: о Размеры: не более 900х1200 - Воздухопроницаемость при давлении 10 Па между створкой и стеклопакетом: не более 0, 00001кв.м. Па/кг - Уровень снижения внешнего шума не более 30 ДБ - Температура хрупкости материала профилей при изгибе: -42,5 °С - Температура размягчения материала профилей: +78°С - Прочность сварных угловых соединений: 3000 H - Прочность запирающих приборов: 50кг/с |
| 2 | Конек плоский | Конек плоский с характеристиками: - Неуказанные предельные отклонения размеров ±IT14/2 - Штрипс не более 312 мм - Допускаются отклонения в зоне отрезки (смятие, заусенцы) - Неуказанные внутренние радиусы не более 0,5 мм - Измерение размеров поперечного сечения и отклонений формы профилей проводить на расстоянии не менее 200 мм от торцов - S=0,4-0,7 мм |
| 3 | Снегозадержатель трубчатый | Снегозадержатель трубчатый с характеристиками: Толщина металла на опорем не менее 2 мм, толщина трубы не более 1 мм, труба эллиптическая не более 45*25 мм. Содержание цинка на опоре не менее 258 и не более 570 г/м2 толщина слоя цинка не менее 8 и не более 40 мкм (2 класс цинкования), содержание цинка на трубе не менее 258 и не более 570 г/м2, толщина слоя цинка не менее 18 и не более 40 мкм (2 класс цинкования). Комплект труб должны быть упакованы в плотный полиэтиленовый чулок, опоры и комплектация должны быть упакованы в плотный пакет. Трубы должны быть обжаты с одной стороны, что позволяет наращивать сплошной ряд. Снегозадержатель может использоваться на металлочерепице, гибкой черепице, фальцевой кровле, низком профнастиле с высотой профиля не более 20 мм. |
| 4 | Профилированный настил | Профилированный настил с характеритсиками: - полезная ширина профлиста – не более 1100 мм; - общая ширина профлиста – не более 1150мм; - Толщина оцинкованной стали: не менее 0,4 и не более 0,8 мм; - Толщина стали оцинкованной с полимерным покрытием: не менее 0,45 и не более 0,7мм; - Длина листа не менее 0,5 и не более 12,0 м |