Приложение 2

к техническому заданию

Характеристика используемого товара

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Асфальтобетонные смеси дорожные | Асфальтобетонная смесь — рационально подобранная смесь минеральных материалов (щебня и песка с минеральным порошком) с битумом, взятых в определенных соотношениях и перемешанных в нагретом состоянии, плотные марки I, тип А с пористостостыо не более 6,0 %. Размер зерен не менее 50 мм и не более 60 мм. |
| 2 | Брусчатка фигурная гиперпрессованная | Размеры (ДхШхВ): не менее 250х120х70мм и не более 260х130х80, Водопоглащение не более 5%, истераемость не более 0,7г/см2, предел прочности на сжатие: не менее 500 кгс/см2. |
| 3 | Щебень | Крупность щебня не менее 5 мм и не более 10 мм. Щебень должен содержать дробленые зерна в количестве не менее 80 % по массе. |
| 4 | Швеллер | Швеллер с характеристиками: - высота - 100 мм, - ширина полки - 46 мм, - ширина стенки – 4.5 мм, - толщина полки - 7.6 мм, - удаленность граней -10 см. Стандартная длина полос балки составляет не менее 11.7 метров. Допустимы уменьшение или увеличение размеров 5 мм. Участник размещения заказа должен указать конкретные размеры товара. |
| 5 | Сталь листовая горячекатаная | Сталь листовая горячекатаная с характеристиками: Листовая горячекатаная сталь шириной не менее 500 мм, толщиной не менее 2 мм и не более 6 мм. Масса 1м2 не менее 15.700 кг и не более 47.100 кг., |