Приложение №2

к техническому заданию

Характеристика используемых товаров

| № п.п | Наименование товара | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Песок | Песок природный средний, модуль крупности Мк не менее 2,0 не более 2,5 полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63: не более 45% Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм: не более 0,5%. Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 2%. |
| 2 | Щебень | Щебень для щебеночных покрытий и оснований, из природного камня, по ГОСТ 8267-93, ГОСТ 3344-83. Марка 800, фракция 20-40. |
| 3 | Брусчатка | Плитка тротуарная, вибропресованная, размеры 240х130х60 мм. Цвет серый. прочность при сжатии не менее 750 и не более 1000 кг/кв. см, прочность при растяжении на изгибе не менее 100 и не более 150 кг/ кв. см, морозостойкость-более 300 циклов (F 300), водопоглащение – менее 3%, истираемость – менее 0,4 г/кв. см. |
| 4 | Камни бортовые | Камни бортовые с характеристиками: БР 300.30.15 / бетон не ниже В30, объем не менее 0,126м3 (ГОСТ 6665-91) |
| 5 | Камни бортовые | Камни бортовые с характеристиками: БР 100.20.8 / бетон не ниже В22,5, объем не менее 0,016м3 (ГОСТ 6665-91) |
| 6 | Бетон | Бетон тяжелый, класс не менее В 7,5; марка по водонепронецаемости не менее W6; марка бетона по морозостойкости не более F100. |
| 7 | Урна кованная | Урна. Материалы: металл, высокотемпературная порошковая краска по металлу. Вес не более 28 кг, объем 40 л. В комплект входит ведро-вставка большое на 40 л. |
| 8 | Скамья кованная | 900 мм 5 0 0 м м 2000 м м Труба 25 мм. Скамья с характеристиками: размеры: Д*Ш*В 2000*500*900 мм. Материал: ножки из металлической трубы диаметром 25 мм, деревянный брусок 2000*40*60 мм. полоса 40*4 мм. |
| 9 | Сетка | Секция ограждения: ширина не менее 3000 мм и не более 3010 мм, высота не менее 2000мм и не более 2010 мм. Материалы: Рама ограждения выполнена из металлического уголка, размерами не менее 50*50*5 мм и не более 55*55*10 мм, заполнение: сетка рабица оцинкованная, диаметром не менее 2 мм и не более 2,5мм, размер ячейки не менее 50*50мм и не более 55*55 мм, с использованием прутка диаметром не менее 6 мм и не более 7 мм, и металлических пластин, размерами не менее 150*80*6 мм и не более 155*85*7 мм, окрашена эмалью черного цвета. |
| 10 | Трубы стальные | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр не менее 377 мм, толщина стенки не менее 10мм.. |
| 11 | Сталь угловая | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером не более50х50, толщина стали не менее 5 и не более 6 мм. |
| 12 | Снаряд | Тренировочный снаряд с характеристиками: Предназначен для круглогодичной эксплуатации в любых климатических условиях, поможет обучить питомца прыжкам через кольцо. Способ крепления: бетонируется в землю; Материал должен быть: металл, резина; Размеры: не более 3,45 х 0,5 х 0,9 м. |
| 14 | Барьер двойной | Барьер двойной для выгула собак с характеристиками: Высота: не менее 1 м и не более 1,5 м; Ширина: не более 2,15 метра |
| 15 | Полоса препятствий | Полоса препятствий для собак с характеристиками: - Занимаемая площадь, мм не более 5900 х 2000; - Высота, мм не менее 1700; - Зона безопасности, мм не более 7900 х 4000; - Материалы: Металл. |
| 18 | Опора | Труба – не более 108х4,0 мм. Длинна трубы – не менее 1100 мм и не более 1200 мм. Фланец – не менее 190х190 мм. Отверстия – не менее 130х130 мм. Толщина – не менее 8 мм и не более 12 мм. Вес – не более 14 кг. |
| 19 | Бетон | Бетон тяжелый, класс не менее В 15; марка по водонепронецаемости не менее W6; марка бетона по морозостойкости не более F100. |
| 21 | Кабель | Соответствует стандартам:; ГОСТ 15150-69. Диапазон температур эксплуатации, °С :; от -50°С до +50°С. Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С :; не более 98%. Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже, °С:; -15°С. Минимальный радиус изгиба при прокладке кабелей одножильных:; не менее 15 наружных диаметров. Минимальный радиус изгиба при прокладке кабелей многожильных:; не менее 7.5 наружных диаметров. Номинальная частота, Гц:; не более 50. Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц на напряжение 0,66 кВ, кВ:; 3. Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц на напряжение 1кВ, кВ:; 3,5. Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации, °С:; +70°С. Максимально допустимая температура нагрева жил при токах короткого замыкания, °С:; +160°С. Срок службы, лет:; не менее 30. Гарантийный срок эксплуатации, лет:; не менее 5. Тип:; кабель медный бронированный. Число жил:; не более 4. Номинальное сечение, мм2:; не более 2,5. |
| 22 | Светильник | Питание, В: 210 ± 10%; Номинальная частота, Гц: не более 50; Климатическое исполнение: У1, ХЛ1; Размеры: не более Ø400х470 мм; Применение: Функционально-декоративное освещение территорий микрорайонов, коттеджных поселков, улиц, площадей, парков, скверов, бульваров, зон отдыха. |
| 23 | Светильник | питания переменного тока; не мене 140 и не более 265. Частота, Гц; 50 ± 10 %. Напряжение питания постоянного тока; не менее 200 и не более 350. Рабочий ток светодиодов, мА; 700. Коэффициент мощности драйвера, cos ф; ≥0,9. Потребляемая мощность, Вт Напряжение Ф; 40. Светоотдача с одного светодиода, лм; 259. Количество светодиодов, шт.; не менее 18. Общий световой поток, лм; 4662**. Цветовая температура, К; 4500-6000. Габаритные размеры, ВхДхШ, мм; не более 143x533x83. Масса, кг; не менее 2.4. Температура эксплуатации, оС; от -60 до +40*. Вид климатического исполнения; УХЛ 1. Класс защиты от поражения электрическим током; 1. Степень защиты светодиодного модуля; IP66. Площадь проекции, подвергаемая воздействию ветра, м2; не менее 0,064. |