Приложение 2

к техническому заданию

Характеристика используемых товаров

| № п./п | Наименование товара | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям * |
| --- | --- | --- |
| 1 | Песок | Песок природный (для строительных работ) с характеристиками: класс песка по крупности – средний, модуль крупности песка: Мк, в диапазоне включительно, не менее 2,0, и не более 2,5; полный остаток при рассеве песка на сите с сеткой 0,63: в диапазоне включительно, не менее 30% и не более 45%. Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: не более 5%. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм: не более 0,5%. Содержание пылевидных и глиняных частиц не более 2%. В соответствии с ГОСТ 8736-2014. |
| 2 | Щебень | Щебень с характеристиками: щебень прочный, фракция в диапазоне включительно не менее 20 мм и не более 40 мм Прочность в диапазоне от 1200 до 1400 Мпа Морозостойкость не менее F300 Объемная насыпная масса до 1,55 т./куб.м В соответствии с ГОСТ 3344-83. |
| 3 | Плита | Плита дорожная, железобетонная, предназначена для устройства сборочных покрытий постоянных и временных дорог под автомобильную нагрузку Н-30. Размеры: Длина не менее 3000 мм и не более 3005 мм Ширина не менее 1500 мм и не более 1505 мм Высота не менее 160 мм и не более 163 мм Класс бетона по прочности на сжатие не ниже В22.5 Морозостойкость бетона не ниже F200 Плотность не менее 2400 кг/м3 Прочность бетона не менее 294,5 кг/см В соответствии с ГОСТ 21924.0-84 |

*Нестандартные показатели не используются