Приложение 2 к техническому заданию

Характеристика используемых товаров

| № п/п | Наименование товара | Требования к значениям показателей, позволяющие определить соответствие работ установленным требованиям* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мастика | Мастика из битумно-резинового вяжущего пластификатора, наполнителя, антисептика и полимерных добавок c характеристиками: Температура размягчения, не менее +155º С и не более +175ºС; Температуро-устойчивость, не ниже + 150 ºС Водопоглощение за 24 ч. по массе, не более 1,5 %; Прочность сцепления: с бетоном, не менее 0,18 Мпа; со сталью, не менее 0,25 Мпа. Толщина одного слоя: от 1,5 мм до 2 мм |
| 2 | Закрыватель дверной | Закрыватель дверной с характеристиками: Вес двери не более 150 кг. Ширина створки ≤1250 мм. Универсальный для левых и правых дверей. Тип рычага- складная тяга. Вес не более 2,5 кг. Размеры: Д*Г*В не менее 271мм х 54мм х 44,5мм и не более 275мм х 54мм х 44,5мм. Цвет серый или белый. |
| 3 | Керамический гранит | Керамический гранит, неполированный, квадратный с характеристиками: Длина не менее 300 мм и не более 305 мм; Ширина не менее 300 мм и не более 305 мм; Толщина не менее 8 мм и не более 8,5 мм; Водопоглощение не менее 0,07 %; Морозостойкость не менее 200 циклов; Устойчивость к глубокому истиранию не менее 190 мм3. |
| 4 | Раствор | Раствор готовый кладочный цементно-известковый с характеристиками: Морозостойкость не менее F50/Пк3. Водоудерживающая способность растворных смесей должна быть не менее 90 %, Расслаиваемость свежеприготовленных смесей не должна превышать 10 %. Растворная смесь не должна содержать золы-уноса более 20 % массы цемента. |

*Нестандартные показатели не используются