Приложение 2

к техническому заданию

Характеристика используемого товара

| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Песок | Песок для строительных работ из отсевов дробления, мелкий. Модуль крупности не менее 1,5 и не более 2,0. Предел прочности при сжатии горной породы в насыщенном водой состоянии не менее 60 Мпа. Содержание пылевидных и глинистых частиц 3 %. Содержание зерен крупностью свыше 10 мм 0,5%. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм: 5%. Содержание зерен крупностью менее 0,16 мм: 10%. |  |  |
| 2 | Щебень | Щебень из природного камня для строительных работ марка не менее 400, не более 600, фракция не менее 20 и не более 40 мм, марка по морозостойкости не менее F100, марка по истераемости не менее И2. |  |  |
| 3 | Грунт | Плодородный грунт должен иметь следующие характеристики: плодородный грунт применяется при проведении работ по озеленению и благоустройству территорий, для повышения плодородия почвы. Грунт на основе торфо-песчаных смесей - смесь черного цвета на основе низинного или переходного торфа . В составе смеси: торф не менее 60% и не более 70%, песок –не менее 30 и не более 40 %. Смесь обладает среднесуглинистым составом с повышенным содержанием органики. |  |  |
| 4 | Брусчатка | Плитка тротуарная, вибропресованная, размеры 240х130х60 мм. Цвет серый. прочность при сжатии не менее 750 и не более 1000 кг/кв. см, прочность при растяжении на изгибе не менее 100 и не более 150 кг/ кв. см, морозостойкость-более 300 циклов (F 300), водопоглащение – менее 3%, истираемость – менее 0,4 г/кв. см. |  |  |
| 5 | Камни бортовые | Бортовой камень марки БР 100.20.8 с характеристиками: класс бетона по прочности на сжатие В 22,5, по морозостойкости - F200., Габариты не менее 100*8*20 см, объем 0,016 м3.Используется для отделения пешеходных дорожек и тротуаров от газонов. Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара. |  |  |
| 6 | Бетон | Бетон тяжелый, класс не менее В 7,5; марка по водонепронецаемости не менее W6; марка бетона по морозостойкости не более F100. |  |  |
| 7 | Урна |  | Урна металлическая размерами: 300*300*400 мм. Высота с ножками 550 мм. Материал: листовая сталь 1,5 мм, ножки из металлической трубы диаметром 15 мм. Допускается расхождения в габаритах в пределах 5 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара. |  |
| 8 | Скамья | 900 мм 5 0 0 м м 2000 м м Труба 25 мм. Труба 25 мм. #50 мм м м 0 0 3 м 0 0 3 м м 2000 м м 0 5 Труба 25 мм. Труба 15 мм. Сталь1,5 мм. м м 0 0 3 м м 0 0 3 м м 2000 м м 0 0 5 |  | Скамья с характеристиками: размеры: Д*Ш*В 2000*500*900 мм. Материал: ножки из металлической трубы диаметром 25 мм, деревянный брусок 2000*40*60 мм. полоса 40*4 мм. Допускается расхождеия в габаритах в пределах 5 мм. При изменении габаритов необходимо указать конкретные размеры товара. |
| 9 | Смесь цементно-грунтовая | Цементно-грунтовая смесь из дробленых горных пород используется как минеральная часть при изготовлении асфальтобетонов и асфальтобетонных смесей, размер зерен не более 70 и не менее 40 мм, сорт 1. |  |  |